ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клеев-компаундов Ан-204, Ан-212

| Наименование показателя | Анатерм-204 Анатерм-212 |
| --- | --- |
|  | А+Б | А+Б+В |  |
| Внешний вид основа отвердитель | Паста жидкость | Паста жидкость | Вязкая масса жидкость |
| Цвет основа отвердитель | Серый желтый | Серый желтый | Черный бесцветный |
| Жизнеспособность при 20-25 О С,мин. | 50-60 | 60 | 10-15 |
| Макс.время отверждения при 20-25 О С, ч. | 5-6 | 7-8 | 15-30мин |
| Отверждение, ч. при 20-25 О С при 60 О С при 100 О С | 48 2 1 | 48 2 1 | 24 2 - |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 60-80 | 20-30 | 100-150 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 50-60 | 25-35 | 50-70 |
| Предел прочности при отрыве, МПа на стали 12Х18Н10Т при 20-25О С, после прогрева | 20 17 (на алюминии) 25 (на стали и алюминии) | 10 (на стали и алюминии) 15 (на стали и алюминии) | Не менее 20 30 |
| Водопоглощение, % | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | - |
| Температурный диапазон эксплуатации, О С | До +150 | До +150 | До +100 |